| ICS | 91.100.10 |
| --- | --- |
| CCS | Q13 |

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2198—XXXX

代替 JC/T 2198-2013

沙滩排球用砂

Sand for beach volleyball

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2026.01.31）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则   第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件替代JC/T 2198-2013，与JC/T 2198-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了对砂的放射性核素限量要求。

b）增加了对砂的泥块含量要求。

c) 增加了对砂的压碎指标要求。

d) 增加了对砂的云母含量要求。

e）更改了对砂的颗粒级配要求。

f) 更改了对砂的亮度要求。

g) 更改了对砂的黄度要求。

h) 更改了对砂的SiO2含量要求。

i) 更改了对砂的Al2O3含量要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中国非金属矿工业协会、厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材通辽矽砂工业有限公司、凯盛石英材料（海南）有限公司、中非高岭茂名新材料有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：JC/T 2198-2013。

——2013年首次发布。

——本次为第一次修订。

沙滩排球用砂

范围

本文件规定了沙滩排球用砂的技术要求、试验方法、检验规则以及合格证书、贮存和运输等。

本文件适用于沙滩排球用砂，其他沙滩类体育项目用砂可参照本标准。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 14684-2022 建设用砂

GB/T 6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

CJ/T 43-2005 水处理用滤料

JC/T 1021.2-2023 非金属矿物和岩石化学分析方法 第2部分：硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法

JJG 512 白度计检定规程

JTG 3432-2024 公路工程集料试验规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

亮度 lightness

反映砂的黑白程度。

黄度 degree of yellowness

黄色色调的饱和度。

棱角性 angularity

一定量的砂通过标准漏斗，装入标准容器中的间隙率，称为砂的棱角性，以百分率表示。

技术要求

砂的颗粒级配应符合表1的规定。

砂的颗粒级配

| 项目 | 粒径 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＞2.0 | 1.0~2.0 | 0.6~1.0 | 0.25~0.6 | 0.15~0.25 | 0.05~0.15 | ＜0.05 |
| 质量百分数/% | 0 | 0~6 | 35~42 | 40~50 | 7~18 | ＜2.0 | ＜0.15 |

砂的其他理化性能指标应符合表2的规定。

砂的理化性能指标

| 项目 | 数值 |  |
| --- | --- | --- |
| 色度 | 亮度 | 黄度 |
|  | 75.00~80.00 | 15.00~18.00 |
| 棱角性/% | 42.0~45.0 |  |
| 含泥量/% | ＜0.5 |  |
| 压碎指标/% | ≤30 |  |
| 泥块含量/% | ＜0.5 |  |
| 云母含量/% | ＜1.0 |  |
| 酸溶物/% | ＜1.5 |  |
| 含水率/% | ＜5.0 |  |
| SiO2 /(wt%) | ＞95 |  |
| Al2O3/(wt%) | ＜5 |  |
| 放射性核素限量 | A类 |  |

试验方法

取样方法和试样处理

按GB/T 14684中规定的取样和处理方法进行，取样数量不少于40kg。

颗粒级配

参照GB/T 14684—2022中7.3规定的试验方法进行试验，所用的试验筛依据本文件要求，并符合GB/T 6003.1的规定。

色度

原理

本方法利用选定的光源照射测试窗口上的砂表面，并接受反射光，经过光电处理，给出砂的亮度值和黄度值。

试验仪器

测色仪器应满足JJG 512的规定。

试验步骤

按照测色仪器使用说明书制备样品。

按照测色仪器的操作步骤进行测试。

同一试样测试两次。

计算

以两次平行试验结果的算数平均值为测定值。

亮度的平均值修约至小数点后两位；黄度的平均值修约至小数点后两位。

棱角性

按JTG 3432-2024中T 0344规定的试验方法进行试验。

含泥量

按CJ/T43-2005中A.3.3规定的试验方法进行试验。

泥块含量

按GB/T14684-2022中7.6规定的试验方法进行试验。

5.7  压碎指标

按GB/T14684-2022中7.14规定的试验方法进行试验。

云母含量

按GB/T14684-2022中7.7规定的试验方法进行试验。

酸溶物

按CJ/T43-2005中A.3.6规定的试验方法进行试验。

含水率

按GB/T14684-2022中7.20规定的试验方法进行试验。

SiO2、Al2O3/(wt%)

按JC/T 1021.2-2023中3.2和3.4规定的试验方法进行试验。

放射性核素限量

按GB 6566规定的试验方法进行试验。

检验规则

检验分类

检验按类型分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

砂的出厂检验项目为：颗粒级配、颜色、含泥量和含水率。

型式检验

型式检验项目为本文件规定的全部技术要求。在下列情况下进行型式检验：

新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

长期停产后恢复生产时；

正常生产，按周期进行型式检验；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

用户提出进行型式检验的要求时。

组批规则

同生产条件下的沙滩排球用砂以200t为一批，不足200t也按一批计。

判定规则

试验结果均符合标准的相应规定时，判为该批产品合格。

试验结果若有一项指标（含水率除外）不符合标准规定时，应从同一批产品中加倍取样，对该项进行复检。复检结果符合标准规定，判定该批产品合格；若仍然不符合标准要求时，则判定该批产品不合格。

若仅有含水率不合格时，不必进行复检，可由供需双方协商确定。

若有两项及以上试验结果不符合标准规定时，则判定该批产品不合格。

合格证书、贮存和运输

砂出厂时，生产厂应提供产品合格证书，其内容包括：

- 产品名称和生产日期；

- 生产厂名称和批号；

- 检验结果、检验日期及本标准编号；

- 合格证编号及发放日期；

- 检验部门及检验人员签章。

砂应按批号分别堆放和运输，防止杂物混入。